На правах рукописи

Криворотова Виктория Викторовна

ВОЗБУЖДЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ   ЭРБИЕМ, В ИНТЕСИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ И РАДИАЦИОННЫХ    ПОЛЯХ

01.04.07 – физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук

Иркутск 2010

Работа выполнена в Иркутском государственном университете путей сообщения.

Научный руководитель:         доктор физико-математических наук, профессор

Барышников Валентин Иванович

Официальные оппоненты:     доктор физико-математических наук, профессор

Раджабов Евгений Александрович,

доктор физико-математических наук,

Зилов Сергей Анатольевич

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Томский политехнический                                                                       университет»

Защита состоится  28 апреля 2010 г. в 9.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.074.04 при Иркутском государственном университете по адресу: 664003, г.Иркутск, бульвар Гагарина, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Иркутского государственного университета.

Автореферат разослан « 19 »  марта  2010г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат физико-математических наук,

доцент                                                                                                    Б.В. Мангазеев

Общая характеристика работы

Актуальность работы. Примесные ионы  Er3+ фторидных и оксидных кристаллов являются рабочими центрами лазеров инфракрасного (ИК) диапазона (2,9 мкм). В настоящее время активно разрабатываются малогабаритные твердотельные Еr-2,9 мкм-лазеры с полупроводниковой накачкой [1].

В рамках данного направления необходимость разработки лазеров в диапазоне 2-3 мкм обусловила интенсивные исследования вынужденного излучения кристаллов на основе сложных фторидов и оксидов с высокой концентрацией примеси Er  [2]. При оптической накачке таких сред, наряду с ИК-излучением, наблюдаются зеленые и красные линии люминесценции [3, 4]. Значительный интерес в исследованиях представляет, как один из эффективных, кристалл фторида бария иттрия с редкоземельной примесью эрбия.

К настоящему времени существует большое количество работ по исследованию редкоземельных примесей сложных оксидов [6, 7]. Меньшее число работ посвящено  сложным фторидам. Кристаллы BaY2F8 с различным содержанием редкоземельных примесей достаточно  подробно  исследовались        авторами работ [4, 16].

Вместе с тем, ряд важнейших вопросов относительно процессов возбуждения антистоксовой люминесценции в рассматриваемых кристаллах остается нерешенным. Так, анализ литературных данных показывает, что возбуждение ионов эрбия происходит по кооперативному механизму [6, 7]. Однако данные исследования нельзя считать завершенными, поскольку отсутствуют в достаточной мере экспериментальные и теоретические доказательства перечисленных механизмов лазерного возбуждения ионов Er3+.

Остается открытым вопрос о причине высокой эффективности возбуждения ИК и видимого излучения примесных ионов эрбия в сложных фторидах и оксидах при мощном импульсном радиационном воздействии. Так в работе [8] исследовалась природа рентгенолюминесценции  редкоземельных примесей в оксидах. Однако механизмы, происходящие в кристаллах при рентгеновском возбуждении, не могут быть раскрыты в полной мере вследствие  малой плотности мощности данного типа возбуждения. Поэтому для достоверного выявления процессов возбуждения люминесценции примесных ионов Er3+ в кристаллах сложных фторидов и оксидов, представляет  интерес использование сильноточных наносекундных электронных  пучков, когда высокая концентрация наведенных электронно-дырочных пар позволяет, независимо от конкурирующих каналов, выявить механизмы возбуждения всех примесных центров, входящих в кристаллическую структуру. Такие исследования для изучения процессов возбуждения  редкоземельных ионов Er3+ не проводились.

Кроме того, при исследовании оксидов и фторидов авторами  [9] впервые обнаружена широкополосная малоинерционная катодолюминесценция собственного вещества  при субнаносекундном сильноточном электронном облучении. В литературе отсутствуют какие-либо данные об исследованиях  широкополосной малоинерционной катодолюминесценции в кристаллах фторида бария иттрия.

Таким образом, исследование кристаллов сложных фторидов и оксидов с высокой концентрацией примеси Er при интенсивном наносекундном электронном возбуждении  также актуальны не только в прикладном плане, но и в необходимости выявления механизмов передачи высоких плотностей энергии дефектам легирующей примеси Er и ионам собственного вещества.

В связи с актуальностью представленных выше проблем была поставлена задача: изучить эффективные процессы передачи энергии дефектам редкоземельной легирующей примеси эрбия и ионам собственного вещества сложных фторидов и оксидов под действием мощных наносекундных электронных пучков, ИК-лазерного излучения и световых некогерентных импульсов, с целью определения механизмов возбуждения катодолюминесценции (КЛ)  ионов собственного кристаллического вещества и примесных дефектов эрбия, а также механизмов нелинейного лазерного возбуждения ионов эрбия, ответственных за ИК-люминесценцию с сопутствующим антистоксовым излучением.

Научная новизна работы отражена в следующих положениях, выносимых на защиту:

- В сложных фторидах и оксидах,  легированных примесью Er3+, при лазерном инфракрасном возбуждении линии излучения на 2,9 мкм  происходят по двухступенчатому  механизму  переходы электронов 4I15/2  → 4I9/2  → 2H9/2  и  4I15/2  → 4I11/2  → 4F7/2 , ответственные за возбуждение сопутствующих зеленых и красных линий антистоксовой люминесценции.

- В кристаллах Er:BaY2F8, Er:Y3Al5O12, Er:YAlO3,  Er:YLiF4 облучаемых мощными электронными пучками, возбуждение линий катодолюминесценции происходит в результате последовательного захвата дырок валентной зоны и электронов зоны проводимости примесными ионами Er3+. При этом аномально высокий выход КЛ Er3+ в видимом и ИК диапазонах спектра обусловлен эффективным взаимодействием горячих носителей заряда с примесными дефектами Er3+, в окрестности которых имеет место нарушение регулярности  кристаллического поля.

3.     При электронной бомбардировке кристаллов BaY2F8, независящая от примесного состава и температуры, широкополосная малоинерционная катодолюминесценция в области 300 – 700 нм обусловлена излучательными переходами электронов в 2р-валентной зоне при ионизации и ударном смещении с регулярных позиций ионов фтора.

Практическая значимость работы.

На основе проведенных исследований разработан  кристаллический (Er:BaY2F8) с лазерной диодной накачкой импульсный суперлюминесцентный  ИК излучатель (2,9 мкм) с сопутствующим свечением в зеленой области спектра для контроля и настройки инфракрасных диагностических систем. Полученные результаты используются в разработке эффективных субнаносекундных кристаллических широкополосных электронно-оптических BaY2F8-излучателей и детекторов рентгеновского изображения для  систем быстродействующей микродозовой рентгеновской диагностики.

Апробация работы и публикации.

# Материалы работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: X Международная школа-семинар по люминесценции и лазерной физике (Иркутск, 2006); XIII Feovilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions (Irkutsk, 2007); ХI Международная школа-семинар по люминесценции и лазерной физике (Иркутск, 2008); Межвузовская научно-практическая конференция «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (Иркутск, 2009); Научно-техническая конференция молодых ученых «Люминесцентные процессы в конденсированных средах» (Харьков, 2009); XXIV съезд по спектроскопии   (Москва, 2010). Результаты исследований изложены в 10 публикациях и использованы в заявке на изобретение.

Личный вклад соискателя. Интерпретация и формулировка результатов теоретических и экспериментальных исследований и соответствующих защищаемых положений в существенной мере сделаны лично соискателем.

Объем и структура работы.

Диссертация изложена на 105 страницах, включая 77 страниц машинописного текста, иллюстрирована 57 рисунками и 6 таблицами, состоит их введения, 4 глав, заключения и списка  литературы, включающего 126 наименований.

Краткое содержание диссертации

Введение отражает актуальность, новизну, практическую значимость работы и ее основные цели и задачи.

В первой главе представлены характеристики исследуемых кристаллов. Приведены методы исследования и оригинальные фрагменты техники эксперимента.

Вторая глава посвящена исследованию механизмов возбуждения антистоксовой люминесценции примесных ионов эрбия в сложных фторидах и оксидах. Анализ литературных данных указывает на то, что возбуждение люминесценции примесных ионов Er3+ в кристаллах сложных фторидов и оксидов, происходит по  кооперативному механизму [6, 7].

В результате эксперимента обнаружено, что при лазерном (возб= 780 нм)  возбуждении кристаллов  Er:Y3Al5O12, Er:YAlO3,  Er:BaY2F8, Er:YLiF4  содержащих 0,05 – 0,5 вес. %  Er3+  наблюдается ИК-излучение (2,9 мкм) и  интенсивные линии антистоксовой люминесценции     (550, 560, 670 и  700 нм). Данный результат не согласуется с кооперативным механизмом из-за высокой       эффективности возбуждения антистоксовой  фотолюминесценции (ФЛ) Er3+ при низкой концентрации примеси эрбия. Далее проведены  прямые эксперименты, в которых установлено, что  для каждого кристалла при одинаковой поглощенной мощности, как лазерного, так и селективного лампового воздействия, регистрируется примерно одинаковый уровень интенсивности ФЛ линии на          2,9 мкм. Это означает, что при ИК-ламповом облучении указанных кристаллов достигается практически одинаковая концентрация возбужденных ионов эрбия на уровне  или , что и при лазерном воздействии (соответственно λвозб = 780 нм, λвозб = 970 нм). Однако при этом зеленые и красные линии ФЛ не регистрируются при ИК-ламповом облучении указанных кристаллов. Таким образом, полученные результаты отвергают кооперативный  механизм  возбуждения антистоксовой ФЛ Er3+.

Анализ полученных результатов позволяет считать, что в основе механизма лазерного возбуждения линий антистоксовой  ФЛ Er3+ лежит закономерность, связанная с особенностями взаимодействия мощного лампового и лазерного излучения с исследуемыми кристаллами.  Действительно, к примеру, при одинаковой мощности ~ 1 Вт  в области 780 нм излучение полупроводникового лазера   имеет  спектральную ширину ~ 2 нм, а ламповое ~ 20 нм. Во-вторых, сформированный микротелескопом, диаметр лазерного пучка в области гауссовой перетяжки  достигает ~ 30 мкм, а максимально достижимый диаметр оптического пучка мощной (150 Вт) галогенной лампы составляет 3 мм. Таким образом, спектральная плотность мощности лазерного пучка достигает 0,25 МВт/см2·нм,  а лампового пучка соответствует ~ 0,6 Вт/см2·нм. Как видно, спектральная интенсивность лазерного облучения исследуемых кристаллов на пять порядков превосходит спектральную плотность мощности такого лампового возбуждения. Подобные свойства лазерной накачки кристаллов сопровождаются  нелинейными механизмами возбуждения ФЛ [12, 13]  и в [13] предложено, что возбуждение кристаллов ламповым  излучением – это «мягкий» тип накачки, а лазерным – «жесткий». Таким образом, можно считать, что лазерное инфракрасное возбуждение зеленых и красных линий люминесценции Er3+ в кристаллах Er:Y3Al5O12, Er:YAlO3,  Er:BaY2F8, Er:YLiF4  связано с нелинейным механизмом по интенсивности возбуждения примесных ионов.

С целью подтверждения данного вывода были проведены  дополнительные эксперименты по измерению эффективности возбуждения линий антистоксовой люминесценции Er3+ кристаллов Er:BaY2F8 в зависимости  от плотности мощности лазерного (λвозб = 970 нм)  возбуждения. Диаметр лазерного пучка на исследуемом кристалле регулировался в интервале от  30 мкм до 1 мм путем увеличения дистанции от гауссовой перетяжки собирающей линзы. При этом интенсивность лазерного излучения соответственно варьировалась в диапазоне 2 (102 – 2,5(105 Вт/см2, а регистрирующая система фиксировала ФЛ линии Er3+ при 550 нм со всей излучаемой площади кристалла. Таким образом, была  зарегистрирована квадратичная зависимость эффективности возбуждения линии антистоксовой ФЛ Er3+ кристаллов Er:BaY2F8 в зависимости  от плотности мощности лазерного (λвозб = 970 нм)  возбуждения. Этот результат однозначно подтверждает двухступенчатый механизм возбуждения линий антистоксовой люминесценции Er3+.

В этом же кристалле Er:BaY2F8, были проведены измерения зависимости выхода ИК-линии 2,9 мкм от интенсивности лазерного облучения. Обнаружено, что данная зависимость имеет линейный характер.  Отсюда, возбуждение ИК-линий ФЛ Er3+ на 2,9 мкм происходит по однофотонному механизму.

В соответствии с результатами  экспериментов механизм лазерного возбуждения антистоксовой и ИК люминесценции Er3+ в кристаллах Er:BaY2F8  можно представить электроны-ми переходами в системе энергетических уровней  ионов Er3+ (рис.1).

В исследованных  крис- таллах концентрация Er3+  варьировалась в диапазоне 0,05 –           0,5 вес. %.  В образцах, легированных  0,5 вес. % Er3+,   начинает проявляться концентра-ционное тушение, а кооперативное возбуждение эрбия практически не наблюдается. Поэтому при высоких концентрациях Er3+       > 5 вес. %, когда кооперативный  механизм   вносит вклад в возбуждение Er3+, эффективность ФЛ Er3+ будет значительно ниже вследствие концентрационного тушения люминесценции  Er3+.  В кристаллах  Er:BaY2F8, содержащих    0,5 вес. %  Er3+,  при  300 К ФЛ  линии  на 560 нм затухают с ( = 22 мкс  и  при  0,05 вес. %  Er3+   –    ( = 30 мкс.

Таким образом, установлено, что при лазерном облучении фторидных и оксидных кристаллов,  легированных   примесью  Er3+, возбуждение ИК свечения (2,9 мкм) происходит по однофотонному механизму, а сопутствующие линии антистоксовой люминесценции в видимом диапазоне спектра эффективно возбуждаются в результате  двухступенчатого поглощения  фотонов оптической накачки  (рис. 1).

В третьей главе представлен обзор литературы по радиационным механизмам возбуждения примесных ионов в кристаллических структурах. Приведены результаты спектрально-кинетических исследований кристаллов сложных фторидов и оксидов с примесью Er3+ при возбуждении сильноточными наносекундными электронными пучками.

В рамках исследования особенностей механизма возбуждения примесных ионов Er3+ в оксидных и фторидных кристаллах (Er:Y3Al5O12,  Er:YAlO3, Er:BaY2F8), проведено измерение выхода катодолюминесценции η Er3+. Оказалось, что выход КЛ Er3+  (~ 3 %) на два порядка превышает ожидаемую величину по концентрации примеси (0,05.вес. %).

Для выявления механизма возбуждения  катодолюминесценции примеси Er3+ в исследуемых кристаллах, измерена зависимость выхода КЛ и ФЛ ионов эрбия от температуры в интервале от 78 до 300 К. Оказалось, что при электронном и  оптическом (внутрицентровом)   возбуждении примесных ионов Er3+ данные зависимости совпадают. Оптическое возбуждение легирующей примеси Er3+  в указанных кристаллах производилось селективно в полосы поглощения Er3+ излучением микросекундной (1 мкс) мощной ксеноновой лампы ИСШ-400. С учетом классических температурных зависимостей выхода свободных и автолокализованных экситонов [11] полученный результат однозначно отвергает экситонный механизм возбуждения ионов эрбия и показывает, что возбуждение КЛ Er3+ в кристаллах Er:Y3Al5O12,  Er:YAlO3, Er:BaY2F8 связано с захватом ионами  Er3+ наведенных электронным пучком горячих носителей зарядов. Таким образом, механизм возбуждения ионов Er3+ в кристаллах при импульсном электронном облучении обусловлен последовательным  захватом   ионами Er3+ дырок валентной зоны и электронов зоны проводимости по реакции:

Er3++ h → Er4+ + e → (Er3+)*  → Er3++ hνEr3+                              (1)

Для подтверждения (1) исследована кинетика катодолюминесценции кристаллов Er:BaY2F8. Время затухания начального наиболее интенсивного экспоненциального участка совпадает с экспоненциальным затуханием ФЛ Er3+ при селективном (внутрицентрововом) облучении кристаллов Er:BaY2F8  импульсами мощной ксеноновой лампы. Это не противоречит тому, что излучательные электронные переходы в ионах  Er3+ происходят в результате последовательного захвата ионами эрбия  горячих дырок и электронов. Временные компоненты более протяженных, не экспоненциальных “хвостов”, по-видимому, обусловлены локализацией на Er3+ электронов зоны проводимости, “медленно” высвобождающихся из мелких ловушек. В кристаллах Er:BaY2F8   (0,05 вес. %  Er3+) время затухания интенсивности линии катодолюминесценции  Er3+  при       550 нм  составляет 45 мкс,  при 560 нм – 22 мкс (Т = 300 К).

В кристаллах Er:BaY2F8 исследован процесс разгорания катодолюминесценции примесных ионов. К примеру, из рис. 2 видно, что разгорание катодолюминесценции Er3+ линий на    560 нм при 300 К состоит из двух временных компонентов: < 10 нс и 300 нс. По временной компоненте    (< 10 нс) в кинетике разгорания КЛ на    560 нм и в соответствии со схемой возбужденных энергетических уровней Er3+ (рис.1) очевидно, что заселение электронами уровня 2H9/2, происходит за время  < 10 нс в результате последовательного захвата горячих дырок и электронов эрбием по реакции (1).

Аномально высокий    выход      ((  3 %) КЛ примеси Er сложных     оксидов и  фторидов по  отношению к концентрации Er (в Er:BaY2F8 0,05.вес.% Er) в соответствии с формулой  [15] показывает что, значение σа (сечение взаимодействия горячих дырок и электронов с примесными ионами), превышает σ (сечение взаимодействия горячих дырок и электронов с ионами собственного вещества), более чем на два порядка. В этом случае  в указанных кристаллах горячие электроны эффективно передают  энергию  (W*) примесным дефектам Er, находящихся в узлах регулярной решетки. Это возможно если функция средней скорости  электронов становится четной [15]:     υpi = p(Wo - W*)pi, то есть нарушается принцип Блоха. Это означает, что в окрестности примесных дефектов Er потенциал U*, как функция от (r+a) нерегулярен: .  Для подтверждения рассмотрена электронная структура ионов эрбия и собственного вещества. Известно, что ион Er3+ встраивается в структуру BaY2F8 на место иттрия (Er3+ (5p6) замещает Y3+ (4p6))  [5]. При этом в матрице кристалла BaY2F8 происходит нарушение регулярной структуры монокристалла.

Таким образом, аномально высокий выход КЛ Er+3    (η  3 %) в видимом и ИК диапазонах спектра при  электронном облучении кристаллов Er:BaY2F8, Er:YAlO3, Er:YLiF4, Er:Y3Al5O12  обусловлен эффективным взаимодействием горячих носителей заряда с примесными дефектами Er+3, в окрестности которых имеет место нарушение регулярного внутрикристаллического поля.

В кристаллах Er:BaY2F8   (0,5 вес. %  Er3+) при измерении () линии Er3+ на 560 нм при плотности тока   1 нс-пучка электронов j > 0,5 кА/см2   обнаружено резкое изменение кинетических параметров КЛ  (рис. 3).

Микросекундный (2 мкс) всплеск КЛ линии Er3+ при 560 нм (рис. 3), который появляется при плотности тока  j > 0,5 кА/см2  спустя 500 нс после начала импульса электронного облучения объясняется  явлением суперкатодолюминесценции (вынужденного излучения – усиление света люминесценции за один проход). Вынужденное излучение возникает при достижении инверсной населенности с превышением порогового значения концентрации возбужденных ионов. Расчет показал, что в кристаллах Er:BaY2F8 значение пороговой концентрации возбужденных ионов Er3+ равно 8(1017 см–3. В эксперименте при плотности тока наносекундного    пучка     электронов   в    кристаллах Er:BaY2F8  (0,5  вес. % Er3+)   j > 0,5 кА/см2 концентрация возбужденный ионов  (Er3+)*   достигает  ~ 5(1018 см–3.

В четвертой главе  на основе анализа литературных данных и экспериментальных исследований раскрыты механизмы возбуждения широкополосной катодолюминесценции (ШКЛ), обнаруженной в кристаллах Er:BaY2F8 и BaY2F8.

При возбуждении сильноточными электронными пучками (10 – 250 кэВ; 0,5 – 2,0 кА/см2; 1 нс) номинально чистых кристаллов фторида бария иттрия   обнаружена малоинерционная (τ < 5 нс) широкополосная  (300 – 700 нм) стабильная при 78 – 900 К катодолюминесценция. В кристаллах Er:BaY2F8 при  700 К также обнаружена идентичная по спектру интенсивная широкополосная катодолюминесценция. При этом линии  КЛ Er3+ на 550 и 560 нм, обусловленные свечением примесных ионов эрбия,  практически потушены. В данных кристаллах независящий от температуры (78 – 900 К) выход ШКЛ ~ 0,1 % сопоставим с известной эффективностью ШКЛ собственного вещества сапфира [9]. Таким образом, в номинально чистых и с примесью Er3+  кристаллах  BaY2F8  ШКЛ обусловлена излучением собственного вещества.

Из рис. 4 (кр. 1 и 2) видно, что спектр ШКЛ кристалла BaY2F8 состоит из двух полос КЛ: 360 и 570 нм. Для уточнения проведены измерения короткоживущего поглощения кристаллов BaY2F8 при наносекундном сильноточном электронном облучении. В ходе электронной бомбардировки кристалла BaY2F8 при 300 К обнаружена полоса короткоживущего поглощения со временем жизни 300 нс и максимумом на 530 нм (рис. 4, кр. 3). Данная полоса короткоживущего поглощения совпадает со спектральным провалом в спектре ШКЛ исследуемого кристалла. Это означает, что «провал», образованный в спектре ШКЛ                 (460 – 570 нм) кристалла BaY2F8 обусловлен короткоживущим поглощением, наведенным в данной  спектральной области электронным облучением. Следовательно, спектр ШКЛ кристалла BaY2F8, связанный с собственным излучением кристаллического вещества, имеет одну полосу с максимумом при 360 нм.

Известно [9, 10], что в оксидах широкополосная катодолюминесценция обусловлена излучательными электронными переходами в 2р-валентной зоне кристалла при ионизации и ударном смещении с регулярных позиций ионов кислорода O2-. ШКЛ в кристаллах BaY2F8, так же как и в оксидах, обладает следующими особенностями: малоинерционностью (τ < 5 нс), широким спектром (370 – 700 нм), выходом КЛ около 10-3 и высокой температурной стабильностью (78 – 900 К). На основании этого можно предположить, что  как и в оксидах, излучательные малоинерционные переходы в кристаллах BaY2F8 происходят в 2р-валентной зоне кристалла при ионизации и ударном смещении с регулярных позиций ионов фтора.

Энергия  электрона в пучке – это его кинетическая энергия, связанная со скоростью электрона и импульсом. Эти параметры влетающего в кристалл электрона, определяют ударный процесс взаимодействия. В результате электронного удара смещенный ион фтора оказывается в локальном кристаллическом возмущающем поле. Вследствие этого происходит расщепление 2р-валентной зоны F–. Напряженность поля  (Е) в окрестности смещенного иона F– с  учетом эффективного заряда F– при его ударном смещении,  связана с пороговой энергией образования стабильных анионных вакансий Wео и энергией электронов в пучке  We следующей зависимостью [14]:

,                                  (2) где 6е – эффективный заряд  иона фтора,  me – масса электрона, mi – масса иона F–, о – диэлектрическая постоянная,  – диэлектрическая проницаемость среды, Wео – пороговая энергия образования стабильных дефектов

Таким образом, величина напряженность поля  (Е) в окрестности смещенного иона F–   при энергии электронов < Wео = 30 кэВ зависит главным      образом от массы ионов составляющих кристалл BaY2F8. Для уточнения механизма возбуждения ШКЛ в BaY2F8 была измерена зависимость уширения КЛ от энергии электронов возбуждающего пучка в кристаллах BaY2F8 и Al2O3 (рис. 5). Обнаружено, что в этих кристаллах при увеличении энергии электронов в пучке до 30 кэВ уширение КЛ практически совпадает. Атомный вес бария – 137  и  иттрия – 89 значительно больше, чем у кислорода. И если при электронной бомбардировке (We = 30 кэВ)  кристаллов BaY2F8  за ШКЛ были бы ответственны переходы электронов, связанные с ионами  Ba или  Y, то в соответствии   с (2) уширение ШКЛ практически не должно наблюдаться. Это предположение явно противоречит экспериментальным результатам (рис. 5). Напротив, атомный вес кислорода 16 незначительно отличается от атомного веса  фтора – 19. Поэтому по условию (2) уширение ШКЛ в Al2O3 и BaY2F8 должно быть близкими по величине и в эксперименте уширение спектра ШКЛ BaY2F8  практически совпадает с уширением ШКЛ кристаллов Al2O3 и составляет     Δλ = 100 нм (рис. 5). Отсюда за ШКЛ в кристаллах BaY2F8  ответственны переходы электронов в  2р-валентной зоне ионов F–.

Таким образом, в ходе сильноточного наносекундного электронного возбуждения кристаллов BaY2F8, стабильная при 78 − 900 К малоинерционная      (< 5 нс) ШКЛ в области 300 − 700 нм обусловлена излучательными электронными переходами в 2р-валентной зоне при ионизации и ударном смещении с регулярных позиций ионов фтора.

На основе установленной природы и механизма  возбуждения малоинерционной независящей от температуры широкополосной катодолюминесценции на рис. 6 представлена схема энергетических зон и электронных переходов, ответственных за ШКЛ кристалла BaY2F8. Как видно из рис. 6, при воздействии ионизирующего излучения на кристаллы BaY2F8, электроны из 2р-валентной зоны F– и более глубоких уровней ионов   забрасываются в зону проводимости, создавая горячие электроны и дырки. В результате излучательных электронных переходов в валентной зоне, сформированной 2р-состоянием ионов F–, происходит наблюдаемое широкополосное свечение (рис. 4). При облучении кристаллов BaY2F8 электронами с энергией > 10 кэВ, за счет ударного смещения, ионы фтора окажутся в локальных кристаллических полях возмущения. При этом происходит расщепление 2р-валентной зоны ионов фтора  и как следствие, наблюдается уширение спектров ШКЛ (рис. 5).

В заключении подведены итоги работы и представлены основные научные выводы, вытекающие из совокупности выполненных исследований.

Основные результаты работы

- Установлено, что в сложных фторидах и оксидах,  легированных примесью Er3+, при лазерном инфракрасном возбуждении линии излучения на     2,9 мкм  происходят по двухступенчатому  механизму  переходы электронов      4I15/2  → 4I9/2  → 2H9/2  и  4I15/2  → 4I11/2  → 4F7/2 , ответственные за возбуждение сопутствующих зеленых и красных линий антистоксовой люминесценции.

- Установлено, что возбуждение ионов Er3+ в кристаллах Er:BaY2F8 при импульсном электронном облучении обусловлено последовательным захватом дырок валентной зоны и электронов зоны проводимости примесными ионами Er3+ по реакции: Er3++ h → Er4+ + e → (Er3+)*  → Er3++ hνEr3+.

- Показано, выход катодолюминесценции  Er+3 в оксидных и фторидных кристаллах в видимом и ИК диапазонах спектра на два порядка превышает ожидаемую величину по концентрации примеси Er+3  (0,05 вес. %).

- Установлено, что аномально высокий выход катодолюминесценции Er+3 в видимом и ИК диапазонах спектра при  облучении кристаллов Er:BaY2F8, Er:YAlO3, Er:Y3Al5O12, Er:YLiF4 обусловлен эффективным взаимодействием горячих носителей заряда с примесными дефектами вследствие нарушения регулярности кристаллического поля в окрестности примесных дефектов Er+3.

- Предложена схема излучательных электронных переходов в ионах Er+3 при наносекундном электронном облучении кристаллов Er:BaY2F8.

- В кристаллах Er:BaY2F8  при плотности тока электронной накачки          j > 0,5 кА/см2  достигнут режим суперкатодолюминесценции  Er3+ линии на    560 нм.

- Установлено, что независящая от примесного состава и температуры малоинерционная (τ < 5 нс)  широкополосная (300 – 700 нм)  катодолюминесценция кристаллов BaY2F8 обусловлена свечением собственного вещества.

- При электронном облучении кристаллов BaY2F8 в области                  460 – 570 нм обнаружено наведенное поглощение со временем жизни 300 нс при 300 К.

- Установлено, что ШКЛ кристаллов BaY2F8 в спектральной  области 300 – 700 нм ответственны излучательные переходы в 2р-валентной зоне F– при ионизации и ударном смещении с регулярных позиций ионов фтора в ходе сильноточного наносекундного электронного удара.

Работы, опубликованные по теме диссертации

[1] Барышников В.И., Илларионов А.И., Криворотова В.В. Возбуждение люминесценции кристаллов с примесью Er3+ // Тезисы Х Межд. школы-семинара по люминесценции и лазерной физике. – 2006, Иркутск. С.20–21.

[2] Барышников В.И., Криворотова В.В. Возбуждение фотолюминесценции в оксидных и фторидных кристаллах легированных ионами Er. // ФТТ,  2008. Т.50, № 9. С.1600–1602.

[3] Барышников В.И.,  Криворотова В.В., Воропаев Е.В. Возбуждение наносекундными электронными пучками кристаллов, легированных эрбием // Известия ВУЗов. Физика, 2009. Т.52, № 12/3. С. 53–56.

[4] Baryshnikov V.I., Krivorotova V.V. Excitation of Er3+ luminescence in oxide and fluoride crystals // XIII Feovilov symposium on spectroscopy of crystals doped by rare earth and transition metal ions. – 2007, Irkutsk.  Р. 9.

[5] Барышников В.И., Криворотова В.В. Импульсная катодолюминесценция кристаллов с примесью Er3+ // Тезисы ХI Межд. школы-семинара по люминесценции и лазерной физике . – 2008, Иркутск. С.18–19.

[6]  Барышников В.И., Криворотова В.В. Контроль болометрических систем диагностики инфракрасным импульсным излучением кристаллов Er:BaY2F8 // Сборник трудов межвузовской научно-практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона». –  2009, Иркутск. С. 269–272.

[7] Барышников В.И.,  Криворотова В.В. Малоинерционные широкополосные оптоэлектронные излучатели и преобразователи на основе кристаллов BaY2F8 // Сборник трудов межвузовской научно-практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона». – 2009. Иркутск. С. 272–275.

[8] Барышников В.И.,  Криворотова В.В. Широкополосная катодолюминесценция кристаллов Er:BaY2F8 // Тезисы научно-технической конференции молодых ученых «Люминесцентные процессы в конденсированных средах». – 2009. Харьков, Украина. Р. 18.

[9] Барышников В.И., Криворотова В.В., Воропаев Е.В. Малоинерционное излучение сложных фторидов в интенсивных радиационных полях //  Тезисы XXIV съезда по спектроскопии. – 2010. Москва. С. 147.

[10] Барышников В.И., Илларионов А.И., Криворотова В.В. Способ тестирования инфракрасных болометрических систем. Заявка на патент на изобретение РФ № 2009148838 от 28.12.2009 г.

Список цитируемой литературы

[1] Кравцов Н.В. Основные тенденции развития твердотельных лазеров с полупроводниковой накачкой // Квантовая электроника, 2001. Т.31, №8. С. 661–677.

[2] Brauch U., Huber G., Karsewsky M., Siewen C., Voss A. Multiwatt diode-pumped Yb:YAG thin disk laser continuously tunable between 1018 and 1053 nm // Optics Letts, 1995. Т.20. С. 713–715.

[3] Каминский А.А. Лазерные кристаллы. Наука, 1975. 256 с.

[4] Pollnau M.,  Lủthy W., Weber H.P., Krảmer K., Gủder H.U, McFarlane R.A. Excited-state absorption in Er:BaY2F8 and Cs3Er2Br9 and comparison with Er:LiYF4. // Appl. Phys, 1996. B 62. Р. 339–344.

[5] Kaczmarek S.M., Leniec G., Typek J., Boulon G., Bensalah A. Optical and EPR properties of BaY2F8 single crystals doped with Yb. // The 15th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter. Lyon, France, 2008.

[6] Овсянкин В.В., Феофилов П.П. ЖЭТФ (письма), 1966. Т.4. С. 317–318.

[7] Сигачев В.Б., Дорошенко М.Е., Басиев Т.Т., Лутц Г.Б., Чаи Б. Сенсибилизация люминесценции ионов Er3+ и Ho3+ ионами Cr4+ в кристалле Y2SiO5. // Квантовая электроника, 1995. Т.22, №1. С. 33–36.

[8] Кулагин Н.А.,  Дойчилович Я. Структурные и радиационные центры окраски и диэлектрические свойства примесных кристаллов алюмоиттриевого граната // ФТТ, 2007. Т.49, №6.  С. 234–241.

[9] Барышников В.И., Щепина Л.И., Колесникова Т.А., Мартынович Е.Ф. Широкополосное малоинерционное  свечение оксидных монокристаллов, возбуждаемое мощными пучками электронов// ФТТ, 1990. Т. 32, № 6. С. 1888.

[10] Барышников В.И.,  Колесникова Т.А., Дорохов С.В. Взаимодействие мощного рентгеновского излучения с кристаллами сапфира и материалами на основе кварца // ФТТ, 1997. Т.39, №2. С. 286–289.

[11] Алукер Э.Д., Лусис Д.Ю., Чернов С.А. Электронные возбуждения и радиолюминесценция щелочно-галоидных кристаллов. Зинатне. Рига,  1979. 251 с.

[12] Барышников В.И., Колесникова Т.А. Перестраиваемый лазер видимого диапазона на основе кристаллов сапфира с центрами окраски // Квантовая электроника, 1996. Т.23, №9. С. 779–781.

[13] Барышников В.И., Дорохов С.В., Колесникова Т.А.  Механизмы ионизации F2-центров в лазерных средах на основе кристаллов LiF // Оптика и спектроскопия, 2000. Т.89, №1. С.70–75.

[14] Барышников В.И., Колесникова Т.А. Фемтосекундные механизмы электронного возбуждения кристаллических материалов // ФТТ, 2005. Т.47, №10. С. 1776–1780.

[15] Барышников В.И., Колесникова Т.А. Возбуждение собственных дефектов в ионных кристаллах мощными оптическими и электронными пучками // ФТТ, 1998. Т.40, №6. С.1030–1035.

[16] Каплянский А.А. Спектроскопия кристаллов. Л.: Наука, 1983. 232 с.

Благодарности

Автору особенно приятно выразить искреннюю благодарность своему научному руководителю и учителю д.ф.-м.н., профессору  Валентину  Ивановичу Барышникову за постановку задачи диссертационной работы, всестороннюю помощь в организации и проведении исследований, за  внимание и требовательность при оценке и интерпретации полученных результатов.

Автор признателен заведующему лабораторией люминесценции кристаллов  и физики лазерных сред НИИПФ ИГУ  д.ф.-м.н., профессору                   Е.Ф. Мартыновичу за полезные советы и замечания на этапе обсуждения диссертационной работы и благодарен сотрудникам лаборатории люминесценции кристаллов  и физики лазерных сред НИИПФ ИГУ  к.ф.-м.н.  Т.А. Колесниковой и В.Ю. Чиркову за помощь в организации экспериментов.

.

# Text boxes

б

Рис. 3. Осциллограммы импульса КЛ  Er:BaY2F8 на длине волны 560 нм при     300 К. Параметры электронного пучка           250 кэВ, 1 нс: а – 1,0 кА/см2; б –  0,05 кА/см2

а

Рис. 2. Осциллограмма разгорания импульса КЛ Er3+ на длине волны 560 нм.  Измерено при 300 К.

Рис. 4. Спектры КЛ (1,2) и короткоживущего поглощения (3) кристалла  BaY2F8, возбуждаемого наносекундными сильноточными пучками электронов (1 – 250 кэВ, 2 – 10 кэВ) при 300 К

Рис. 5. Зависимость уширения полосы 2р-валентной КЛ кристаллов BaY2F8 (1) и Al2O3 (2) от энергии электронов возбуждающего пучка. Измерено при 300 К.

Рис. 6. Структурная схема энергетических зон кристалла BaY2F8 и электронных  переходов.

Рис. 1. Схема лазерного (а – 780 нм, б – 970 нм) возбуждения люминесценции в кристаллах   Er:BaY2F8. Цифры на стрелках в мкм.